www.kaau.edu.sa/src

صفحة الغلاف

أسم الكلية: الهندسة

أسم القسم: قـسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد

عنوان البحث: دراسة التآكل ألصدعي لبعض سبائك الصلب المستخدمة في أنابيب تغذية المياه

التقرير النهائي لمشروع البحث رقم ( 106 / 425 )

الفترة المقدم عنها التقرير:

الباحثون المشاركون في الفترة المقدم عنها التقرير:- البـاحث الرئيسي: د. محمد إسماعيل عبدالسلام

تاريخ تقديم التقرير المعدل : 7 / 6 / 27 14 هـ

نموذج رقم 1/ت.د

ملخص تقرير نهائي  ( عربي )

1- عنوان البحث : دراسة التآكل ألصدعي لبعض سبائك الصلب المستخدمة في أنابيب تغذية المياه

2 – الباحث الرئيسي : د. محمد إسماعيل عبدالسلام

3- أسم الكلية : الهندسة

4- أسم القسم : قـسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد

الملخص ( لا يزيد عن 200 كلمة ) يتعلق هذا البحث بدراسة التآكل الموضعي بالنوع المعروف بالتآكل ألصدعي وذلك لبعض سبائك الصلب . و لدراسة التآكل الصدعي في هذا النوع من السبائك تم تصميم خلايا تأكل محتواة على صدع عن طريق تطوير خلية مكونة من Plexiglas و Epoxy بحيث كان نوع الصدع معدن / لا معدن .تم استخدام بعض التقنيات الكهروكيميائية الدقيقة، بواسطة جهاز Potentiostate/ Software System باستخدام طريقة الاستقطاب الحركي للجهد لتتبع السلوك الكهروكيميائي لسبائك من الصلب في أوساط مختلفة منها محاليل الكلوريد عند تراكيز مختلفة ، ومن ذلك تم استعراض العلاقة الوثيقة بين فاعلية التآكل الصدعي داخل الصدع ومنحنى الاستقطاب الناتج من دراسة السلوك الكهروكيميائي .من خلال دراسة تأثير بعض العوامل الهامة على التآكل الصدعي تبين أن عملية التآكل الصدعي في هذا النوع من السبائك في محلول كلوريد الصوديوم تتم بواسطة التحميض (خفض . (pH حسب نظرية فرق الجهد (IR drop theory) يحتاج ذلك لوقت للحصول على الظروف اللازمة لحدوث التآكل . تراوحت هذه الأوقات من لحظات وجيزة لعينات الصلب الكربوني و بدون جهد خارجي إلى 4 ساعات لسبائك الصلب المقاوم بعد تثبيت جهد السطح عند جهود في نطاق المصعد في منحنى الاستقطاب . بدراسة البصرية لموقع التآكل والموافق لدراسات السابقة كان التآكل موضعي في مواقع يتنبأ بأن تكون نتيجة وجود شوائب داخل السبيكة ذات مقاومة اقل ومثال لذلك .MnS

FINAL SUMMARY (English)

1. Title of Project: Study of Crevice Corrosion on Selected Steel Alloys used in feed-water Piping

2 Principal Investigator: Dr. Mohammed I. Abdulsalam

3. Name of the College: Engineering

4. Name of the Department: Dpt. of Chemical and Materials Engineering

SUMMARY (not more than 200 words) This project deals with investigating crevice corrosion type of localized corrosion for some selected steel alloys. For this purpose a crevice cell with an artificial crevice setup was developed. The artificial crevice consisted of Plexiglas attached to the steel surface by means of screws. This creates metal/non-metal type crevice cell. In the investigations electrochemical techniques was used to study the electrochemical behavior of the steel alloys. For this purpose potentiodynamic and potentiostatic techniques were used through Potentiostate/ Software System. Based on the results it was demonstrated the close link between the electrochemical behavior and the crevice corrosion process occurring inside the crevice. The study revealed that for steel alloys in sodium chloride solution and for crevice corrosion to occur it is required to have acidification. The acidification works on lowering the pH inside the crevice and causing the attack to occur. This was explained in light of the IR drop theory where time is required to reach the critical condition for acidification to cause corrosion. Based on the study the carbon steel took very little time and no applied potential was needed, while stainless steel required more time and applying potential in the anodic part of the polarization curve. As for the location of the attack, it is postulated that the attacked areas were impurities or second phase in the matrix of the alloy.

# Text boxes

التقرير نهائي